1.Состояние и перспективы производства огнеупоров в России и за рубежом.

2.Основные  переделы  огнеупорного производства. Характеристика стадий подготовки масс и формования полуфабриката.

3. Основные переделы огнеупорного производства. Характеристика стадии удаления временной связки (сушка полуфабриката). Допустимая скорость сушки.

4. Основные  переделы огнеупорного производства. Характеристика стадии обжига изделий. Допустимая скорость обжига огнеупоров.

5. Классификация зерновых составов керамических порошков. Влияние размера зерен сырьевых компонентов на формирование структуры и свойств огнеупоров.

6. Основные закономерности укладки сыпучих материалов и их влияние на плотность  огнеупорных материалов.

7. Гранулометрический состав тонкозернистых масс. Величина удельной поверхности порошков и способы ее определения.

8. Насыпная плотность, удельная поверхность и угол естественного откоса зернистых материалов.

9. Аутогезия порошкообразных  материалов и ее значение в технологии огнеупорных материалов и изделий.

10. Измельчение сырьевых материалов в технологии огнеупоров. Гипотезы  Риттингера и Кирпичева-Кика.

11. Основы теории измельчения твердых тел. Обобщенная теория измельчения П.А. Ребиндера.

12. Размолоспособность и механизм действия ПАВ, как веществ ускоряющих измельчение твердых материалов.

13. Кинетика помола. Роль среды и добавок, препятствующих слипанию частиц измельчаемого материала.

14. Кинетика помола. Эмпирические уравнения В.П. Романдина и Т.В. Товарова.

15. Кинетика помола. Эффект П.А. Ребиндера и физико-химическая активация процесса измельчения.

16. Основные закономерности шликерного литья. Литье огнеупорных изделий из термопластичных шликеров.

17. Особенности вибрационного формования полусухих масс. Преимущества и недостатки вибрационного и статического методов прессования.

18. Изготовление монолитных футеровок, блоков и штучных  изделий  на основе огнеупорных безобжиговых композиций (огнеупорных бетонов).

19. Механохимические процессы при мокром помоле кремнезема. Аморфизация приповерхностного слоя и образование коллоидного кремнезема.

20. Методы механической  классификации грубодисперсных и дисперсных материалов. Кинетика грохочения.

21. Основные закономерности смешивания порошков огнеупорных материалов. Кинетика смешивания.

22. Сущность способа полусухого прессования огнеупорных изделий. Процессы при прессовании полусухих масс. Уравнения прессования.

23 . Основные способы формования изделий в технологии  огнеупоров.

24. Сравнительная характеристика технологий с пластическим и полусухим способами формования шамотных огнеупоров.

25. Вакуумирование и пароувлажнение алюмосиликатных масс для пластического формования шамотных огнеупоров.

26.Сырье для производства динасовых огнеупоров. Примеси и их  влияние на огнеупорность изделий. Особенности перерождения кристаллических и цементных кварцитов.

27.Характеристика минерализаторов и их влияние на формирование минерального состава динаса.

28. Характеристика огнеупорных глин и каолинов, применяемых для производства полукислых и шамотных огнеупоров.

29. Бокситы - природное сырье для производства  высокоглиноземистых огнеупоров. Взаимосвязь химического и минералогического состава  бокситов с их огнеупорностью.

30. Техногенное высокоглиноземистое сырье для производства огнеупоров: спеченный муллит и корунд; электроплавленый муллит и корунд.

31. Природное сырье  для  производства высокоглиноземистых огнеупоров. Минералы силлиманитовой группы, их  химический  и  минералогический состав.

32. Сырье для производства периклазовых огнеупоров. Влияние  оксидов железа и  кальция  на процесс спекания периклаза.

33. Сырье для производства периклазовых  огнеупоров: кристаллический и рапной магнезит. Основные примеси в сырье и методы его обогащения.

34. Магнезит как основное сырье для производства периклазовых огнеупоров. Влияние температуры обжига на химические свойства периклаза.

35. Особенности подготовки шихты, формования и сушки периклазовых огнеупоров.

36. Особенности процесса обжига огнеупорных глин на шамот в технологии шамотных огнеупоров.

37. Особенности процесса обжига динасовых огнеупоров.

38. Особенности процесса обжига природного магнезита в технологии периклазовых огнеупоров. Физико-химические  процессы при обжиге магнезита.

39. Особенности производства кремнеземистых огнеупоров на основе электроплавленного кварца.

40. Особенности технологии динасовых огнеупоров.

41. Технология производства шамотных огнеупоров.

42. Особенности технологии высокоглиноземистых огнеупоров.

43. Технология производства периклазовых огнеупоров.

44. Особенности процесса обжига в технологии шамотных огнеупоров.

45.Особенности технологии огнеупоров на основе техногенного высокоглиноземистого сырья.

4.1. Список учебной литературы

Основная  литература

- Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. И.Я. Гузмана.– М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003.– 496 с., ил.

- Химическая технология керамики и огнеупоров / под ред. Будникова П.П. и Полубояринова Д.Н., М.: Стройиздат, 1972.-  551с.

- Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. Стрелов К.К., М.: Металлургия, 1985. - 480с.

- Практикум по технологии керамики и огнеупоров. / Под ред. Полубояринова Д.Н., Попильского Р.Я., М.: Стройиздат, 1972. - 351с.

5. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С., Химическая технология огнеупоров: учебное пособие. – М.: Интермет Инжиниринг, 2007. – 752 с.

6. Огнеупорные материалы. Структура, свойства, испытания: справочник/ [Й. Алленштейн и др.; под ред. Г. Роучка, Х. Вутнау; пер. с нем.]. – М.: Интермет Инжиниринг, 2010. – 392 с.

Дополнительная  литература

- Технология огнеупоров. Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С., М.: Металлургия, 1988. - 527с.

- Технический контроль производства огнеупоров./Стрелов К.К., Кащеев И.Д. -  М.: Металлургия, 1986. - 239с.

- Нестерцов А.И., Евтушенко Е.И. Информационный поиск и обоснование способа производства керамических изделий: Методические указания. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2001. – 20с.