ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛА И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация

Цель освоения дисциплины: Дисциплина включает совокупность средств, способов и методов деятельности химика-технолога при исследовании, разработке и применении стекла, изделий из стекла и СКМ, а также технологию их производства. Студент при изучении этой дисциплины должен понять сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы науки и техники производства в области стекольной технологии, должен быть способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций и умений, психологически должен быть готов к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа.

Содержание дисциплины

Определение понятий «стекло», «стеклообразное состояние». Особенности стеклообразного состояния. Современные теории строения стекла. Составы стекол. Технологические характеристики стекла. Кристаллизационная способность. Классификация СКМ по различным признакам. Вязкость и поверхностное натяжение стекла. Влияние состава стекла и температуры. Характеристические температуры и интервалы на кривой η = f(t). Значение в технологии. Механические свойства стекла. Методы упрочнения стекла. Электрические свойства стекла. Зависимость свойств от составов. Основы получения высокопрочных стекол и диэлектриков. Термические и химические свойства стекла. Основы получения химически и термически стойких стекол. Оптические свойства стекла. Влияние химического состава на структуру и свойства всех видов стекол.

Главные и вспомогательные сырьевые материалы, сырьевые материалы для введения SiO2, Na2O, CaO и др. компонентов. Общая характеристика, требования, ГОСТы. Технология обогащения сырьевых материалов: мокрые и сухие способы. Качество сырья на различных стадиях обогащения. Вспомогательные сырьевые материалы: ускорители варки, осветлители, восстановители, красители, глушители. Механизм их действия. Использование вторичных продуктов в технологии стекла. Особенности подготовки и использования стеклобоя. Технология подготовки шихты. Контроль качества шихты. Совершенствование технологии подготовки стекольной шихты. Циклограмма шихты. Новые методы подготовки шихты.

Физико-химические процессы при стекловарении. Стадии стекловарения. Окислительно-восстановительные процессы. Теоретические основы стекловарения. Практика стекловарения. Тепловой и газовый режимы. Конвекционные потоки. Методы интенсификации процессов стекловарения. Контроль процессов стекловарения. Однородность стекла. Влияние на свойства. Контроль однородности стекла. Окислительно-восстановительные процессы. Пороки стекла. Классификация. Методы предупреждения, определения породы пороков, источников возникновения. Формование стекла. Теоретические основы процессов формования. Механические и термические явления при формовании. Формообразование и фиксация формы. Факторы, определяющие процесс формования (вязкость, температура, цвет стекломассы и пр.). Отжиг стекла. Напряжения в стекле. Типы напряжений. Релаксация напряжений. Температурно-временные параметры отжига. Тонкий отжиг в технологии оптического стекла. ИК-отжиг.

Основная литература

1. Химическая технология стекла и ситаллов: учебник для вузов / М.В. Артамонова, М.С. Асланова, И.М. Бужинский и др.; Под ред. Н.М. Павлушкина.- М.: Стройиздат, 1983.- 432с.

2. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: учебник для средних специальных учебных заведений, систем профессионально-технического и производственного обучения.- Владимир: Транзит-Икс, 2003.- 480с.

3. Минько Н.И., Нарцев В.М., Мелконян Р.Г. История развития и основы технологии стекла. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008.- 396 с.

4. Минько Н.И., Нарцев В.М. Прочность и методы упрочнения стекла: уч. пособие.- Белгород: Изд-во БГТУ, 2012.- 155с.

5. Жерновая Н.Ф. Химическая технология стекла и стеклокристаллических материалов. ч.2. Физико-химические основы технологии: учебно-практическое пособие.- Белгород: Изд-во БГТУ, 2009.- 162с.

6. Онищук В.И., Жерновая Н.Ф., Минько Н.И. Контроль производства и качества листового стекла и стеклоизделий: уч. пособие.- 2-е изд., стер.- Белгород: Изд-во БГТУ, 2008.- 165с.

Дополнительная литература

1. Формирование потребительских свойств изделий из стекла, полученных методом электроварки: монография / Н.И. Минько [и др.].- Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011.- 279с.

2. Пеностекло. Научные основы и технология: монография / Н.И. Минько [и др.].- Воронеж: Научная книга, 2008.- 168с.

3. Жерновая Н.Ф. Технология листового стекла и стеклоизделий: учебное пособие.- Белгород: Изд-во БГТУ, 2008.- 182с.

4. Минько Н.И. Золь-гель технология стекломатериалов и покрытий: учебное пособие/ Н.и, Минько, А.Б. Аткарская, В.М. Нарцев.- Белгород: Изд-во БГТУ, 2008.- 50с.

5. Минько Н.И. Методы получения и свойства нанообъектов/ Н.И.Минько, В.В.Строкова, И.В.Жерновский и др. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2007.- 147 с.

6. Маневич В.Е., Субботин К.Ю., Ефременков В.В. Сырьевые материалы, шихта и стекловарение / Под ред. В.М. Маневича.- М.: РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2008.- 224с.

7. Шаеффер Н.А., Хойзнер К.Х. Технология стекла (пер. с немецкого)/ Под общ. ред. д.т.н, проф. Н.И. Минько.- Кишинев: Изд-во «CTI-Print», 1998.- 280с.

8. Технология стекла: справочные материалы / Под ред. П.Д. Саркисова, В.Е. Маневича, В.Ф. Солинова, К.Ю. Субботина.- М., 2012.- 648с

Интернет-ресурсы

1. www.aboutglass.ru

2. www.antoninisrl.com

3. www.glassglobal.com

4. www.glasslinks.com

5. www.hornglass.de

6. www.pilkington.ru

7. www.sorg.de

8. www.steklomash-orel.ru

9. www.steclomira.ru

10. www.steklosouz.ru