ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ

Аннотация

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся профессиональной подготовки для производственно-технологической, научно-исследовательской и других видов профессиональной деятельности в промышленности, производящей различные виды огнеупорных, теплоизоляционных материалов и изделий.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа.

Содержание дисциплины

Первый модуль посвящен краткой исторической справке о производстве огнеупорных материалов и изделий. Рассмотрены классификационные признаки огнеупоров: химический и минералогический состав, огнеупорность, пористость и область применения; неформованные огнеупоры; применение огнеупоров в промышленности; состояние и перспективы производства огнеупоров в России и за рубежом.

Второй модуль посвящен изучению общей технологии производства огнеупоров. Рассмотрены основные технологические переделы огнеупорного производств; представления о характере взаимодействия компонентов сырья в условиях их превращения в конечный продукт; краткая характеристика стадий получения исходных компонентов, подготовки масс и формования полуфабриката; особенности сушки и обжига огнеупоров, а также дополнительных процессов обработки изделий.  Рассмотрена роль зернового состава и особенности его подбора для огнеупорных масс; классификация зерновых составов керамических порошков по степени их измельчения. Изучено влияние размера зерен на технологический процесс и структуру обожженных изделий. Рассмотрены основные принципы подбора плотных упаковок; закономерности укладки сыпучих материалов и их влияние на плотность изделий; теоретическая плотность укладки частиц двух- и трех- фракционных составов; интегральные кривые распределения; величина удельной поверхности порошков и способы ее определения; аутогезия порошков. Рассмотрены методы прессования и формования огнеупорных изделий; сущность способа полусухого прессования; процессы, протекающие при прессовании полусухих масс; уравнения прессования; особенности вибрационного формования полусухих масс; преимущества и недостатки вибрационного и статического методов прессования; изготовление футеровок и блоков из огнеупорных бетонов и масс; основные способы пластического формования в технологии огнеупоров; виды шликерного литья.

В третьем модуле рассмотрены основные свойства огнеупорных изделий и методы их определения. Влияние технологических параметров производства на свойства готовых изделий.  Макроструктура огнеупорных изделий. Огнеупорность. Газопроницаемость, пористость, удельная поверхность, характеристика текстуры. Термомеханические (прочностные) свойства: механическая прочность, мера хрупкости, температура деформации под нагрузкой, ползучесть, термостойкость. Теплофизические свойства: теплоемкость, температурный коэффициент линейного расширения, теплопроводность, температуропроводность.  Взаимодействие огнеупоров со шлаками, металлами и газами. Химическая стойкость. Смачивание и растекание. Шлакоустойчивость. Взаимодействие огнеупоров с металлами. Разрушение  огнеупоров газами. Показаны основные методы определения свойств огнеупорных материалов.

Четвертый модуль посвящен изучению технологии основных видов огнеупорных изделий. Рассмотрена технология кремнеземистых огнеупоров; требования к сырью и добавкам; химический и минеральный состав кварцитов и их превращения при нагревании;  объемные изменения кварцитов при нагревании; технологические параметры производства динаса; виды брака и пути их устранения; роль минерализаторов при обжиге динаса; свойства и области применения динасовых огнеупоров; требования нормативных документов к изделиям. Изучена технология   шамотных, полукислых и каолиновых  огнеупоров. Рассмотрена характеристика химического и минерального состава огнеупорных глин и каолинов; обжиг шамота; превращения глинистого сырья  при нагревании и роль примесных минералов; технологические параметры производства, виды брака и методы их устранения; микроструктура и свойства шамотных, полукислых и каолиновых изделий;  области применения огнеупоров; требования нормативных документов. Рассмотрена технология высокоглиноземистых огнеупоров; характеристика химического и минерального состава алюмосиликатных и бокситовых пород. Проведен материаловедческий анализ высокоглиноземистой части диаграммы Al2O3 – SiO2; влияние состава масс на твердофазные реакции муллитообразования; вторичный муллит и влияние его  на свойства домуллитовых, муллитовых и муллито-корундовых огнеупоров. Рассмотрена технология получения корундовых огнеупоров; виды брака и методы их устранения; области применения.Показана технология периклазсодержащих огнеупоров. Рассмотрены области их применения. Изучена технология производства, сырье, технологические параметры и свойства магнезиального клинкера; технология производства периклазовых,  периклазо-хромитовых, хромито-периклазовых, периклазо-шпинелидных и шпинельных огнеупоров; особенности подготовки массы; параметры производства; свойства и области применения готовых изделий. Рассматривается технологию углеродсодержащих огнеупоров; виды и назначение изделий; требования ГОСТа к свойствам изделий; эксплуатационные характеристики графитосодержащих материалов; особые свойства углерода, определяющие высокие эксплуатационные характеристики изделий различного технического назначения;  составы шихт, структуру и свойства карбидкремниевых огнеупоров на различных связках, периклазографитовых и корундографитовых огнеупоров; виды брака и методы их устранения.

В пятом модуле рассматривается технология теплоизоляционных материалов Основы классификации. Теоретические принципы формирования оптимальной пористой структуры теплоизоляционных материалов. Свойства и способы поризации керамических теплоизоляционных материалов. Сырьевые материалы. Свойства теплоизоляционных материалов и  эффективность их применения. Технология основных видов теплоизоляционных материалов: шамотных, полукислых, каолиновых, корундовых и др.  Современные теплоизоляционные материалы. Требования нормативной документации.

Шестой модуль содержит сведения о технологии огнеупорных материалов. Жаростойкие бетоны, безобжиговые изделия и неформованные огнеупоры. Краткая историческая справка. Классификационные признаки огнеупорных бетонов. Неформованные огнеупоры. Керамические вяжущие. Керамобетоны. Физико-химические основы формирования структуры. Заполнители, и вяжущие для изготовления жаростойких и огнеупорных бетонов.  Виды добавок к огнеупорным бетонам: отвердители, пластифицирующие и воздухововлекающие, микрогазообразующие, ускорители твердения, противоусадочные. Применение безобжиговых огнеупоров в промышленности. Состояние и перспективы производства безобжиговых огнеупоров в России и за рубежом. Выбор составов и технологии изготовления огнеупорных бетонов. Критерии качества огнеупорных бетонов. Дозировка и смешение исходных компонентов. Особенности выбора смесителей и их техническая характеристика. Укладка и уплотнение бетонной массы. Способы укладки бетонных масс различной консистенции. Комбинированные способы формования. Проблемы и методы формования керамобетонов. Твердение бетонов. Упаковка, хранение и транспортирование.

Основная литература

- Стрелов К.К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов  - М.: Металлургия, 1985. - 480с.

- Жуковская, А. Е. Сравнение зарубежных и российских стандартов на методы испытаний огнеупоров: справ. / А. Е. Жуковская, И. Ю. Хлебникова. - М.: Теплотехник, 2005. - 208 с.

- Бобров Ю.Л., Овчаренко Е.Г., Шойхет Б.М., Петухова Е.Ю. Теплоизоляционные материалы и конструкции – М.: ИНФРА-М, 2003. – 268 с.

- Нестерцов А.И., Евтушенко Е.И. Информационный поиск и обоснование способа производства керамических изделий: Методические указания. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2001. – 20с.

- Технология керамики и огнеупоров : метод. указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 240304-Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов / сост.: Н. С. Бельмаз, В. А. Дороганов, Е. А. Дороганов. - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2007. - 77 с.

Кащеев И. Д. Неформованные огнеупоры/ И. Д. Кащеев, М. Г. Ладыгичев, В. Л. Гусовский. - М.: Теплоэнергетик. Т.2: Свойства и применение неформованных огнеупоров. - 2003. - 397 с.

Дополнительная литература

- Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С.  Технология огнеупоров - М.: Металлургия, 1988. - 527с.

- Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огнеупоров: учебное пособие. – М.: Интермет Инжиниринг, 2007– 752 с.

- Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. И.Я. Гузмана.– М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003.– 496 с., ил.

- Кащеев И.Д., Стрелов К.К. Испытание и контроль огнеупоров: Учебное пособие. – М.: Интермет Инжиниринг, 2003.– 286 с.

- Огнеупорные материалы. Структура, свойства, испытания: справочник/ [Й. Алленштейн и др.; под ред. Г. Роучка, Х. Вутнау; пер. с нем.]. – М.: Интермет Инжиниринг, 2010. – 392 с.

- Химическая технология керамики и огнеупоров / под ред. Будникова П.П. и Полубояринова Д.Н., М.: Стройиздат, 1972.-  551с.

- Неформованные огнеупоры : справ. изд. : в 2 т. / Ю. Е. Пивинский. - М.: Теплоэнергетик. Т.1 Кн.1 : Общие вопросы технологии. - 2004. - 447 с.

- Огнеупоры: материалы, изделия, свойства и применение : кат.-справ. : в 2 кн. / ред. И. Д. Кащеев. - М. : Теплоэнергетик.Кн.1. - 2003. - 333 с.

- Пивинский, Ю. Е. Новые огнеупорные бетоны / Ю. Е. Пивинский. - Белгород : БелГТАСМ, 1996. - 148 с.

- Кларк, М. Огнеупорные футеровки = Refractory linings / М. Кларк; пер. М. В. Муратова; науч. ред. Л. Н. Грикевич. - М.: НИИЦЕМЕНТ, 2006. - 6 с.

- Керамические и огнеупорные материалы: избр. тр. / Ю.Е. Пивинский; Акад. инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова. - СПб. : Стройиздат. Т.2. - 2003. - 687 с.

- Дудеров Ю.Г., Дудеров И.Г., «Расчеты по технологии керамики» - М.: Стройиздат, 1975 – 420с.

- Пивинский Ю.Е. Керамические вяжущие и керамобетоны. - М.: Металлургия, 1990. – 270с.

15. Горяйнов К.Э., Горяйнова С.К. Технология теплоизоляционных материалов и изделий – М.: Стройиздат, 1982. – 376 с.

16. Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий: Учеб. для ВУЗов. –  М.: Высш.шк., 1989. - 384с.

17. Абдрахимов В.З. Теоретические и технологические аспекты использования техногенного сырья в производстве теплоизоляционных материалов: моногр. / В. З. Абдрахимов. -Самара: Самарская муниципальная академия управления, 2010. - 70 с.

18. Горлов Ю. П. Лабораторный практикум по технологии теплоизоляционных материалов : учеб. пособие / Ю. П. Горлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1982. - 239 с.

19. Семченко Г.Д. Теплоизоляционные матери алы. Учебное пособие – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 285 с.

Интернет-ресурсы

1. http://www.imu.ru

2. http://www.imet.ru

3. http://www.chemport.ru

4. http://www.refractory-journal.ru

5. http://ogneypor.ru

6. http://elibrary.ru